Краткая характеристика элементов 6 группы

В 6 группу (VIB группу по старой классификации) периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева входят 4 элемента: хром, молибден, ванадий, сиборгий. Это металлы, имеющие по 6 валентных электронов.

Самым распространенным в природе элементом 6-й группы является хром (0,012% по массе), а молибден (0,0003%) и вольфрам (0,0001%) относятся к редким и рассеянным элементам.

Важнейшие промышленные минералы хрома:

- хромистый железняк FeCr2O4

- крокоит PbCrO4

- хромовая охра Cr2O3

Молибден и вольфрам находятся в природе в составе полевых шпатов и пироксенов.

Важнейшие минералы молибдена:

- молибденит MoS2

- вульфенит PbMoO4

- повеллит CaMoO4

Важнейшие минералы вольфрама:

- шеелит CaWO4

- вольфрамит (Fe,Mn)WO4

Радиусы атомов и ионов элементов 6 группы возрастают в группе сверху-вниз, от хрома к молибдену, а затем, практически не меняются от молибдена к вольфраму.

Элементы 6-й группы могут проявлять степени окисления в широком диапазоне - от -4 до +6, при этом устойчивость соединений в высших степенях окисления возрастает в ряду от хрома к вольфраму.

Примеры ионов и соединений элементов 6-й группы в различных степенях окисления:

- -4: Na4[Cr(CO)4]

- -2: Na2[Cr(CO)5], Na2[W(CO)5]

- -1: Na2[Cr2(CO)10], Na2[Mo2(CO)5]

- 0: Cr(CO)6, W(CO)6

- +2: CrF2, CrS, [Mo2Cl8]4-, (CH3)2W(P(CH3)3)4

- +3: [CrCl4]-, [Cr(NH3)6]3+, [Mo2(HPO4)4]2-

- +4: K2[CrF6], [WCl6]2-

- +5: K2[CrOCl5], [WF6]-

- +6: CrO42-, CrF6, MoO42-

## Физические свойства Cr, Mo, W

- металлы светло-серого цвета с объемно-центрированной кубической кристаллической решеткой;

- вольфрам является одним из самых тяжелых и тугоплавких металлов;

- все металлы являются хорошими электропроводниками, обладают очень высокой твердостью;

- чистые металлы обладают высокой пластичностью (снижается сверху-вниз в группе), которая резко снижается при наличии даже небольшого кол-ва примесей.

## Химические свойства Cr, Mo, W

При t=300°C реагирует с кислородом: 
4Cr + 3O2 = 2Cr2O3;

При t>300°C реагирует с галогенами, образуя смеси галогенидов;

При t>400°C реагирует с серой, с образованием сульфидов: 
Cr + S = CrS;

При t=1000°C тонкоизмельченный хром реагирует с азотом, образуя нитрид хрома (полупроводник, обладающий высокой химической устойчивостью): 
2Cr + N2 = 2CrN;

Реагирует с разбавленными соляной и серной кислотами с выделением водорода:
Cr + 2HCl = CrCl2 + H2; 
Cr + H2SO4 = CrSO4 + H2;

Теплые концентрированные азотная и серная кислоты растворяют хром.

С концентрированными серной и азотной кислотой при н.у. хром не взаимодействует, также не растворяется хром и в царской водке, хром не вступает в реакцию даже с разбавленной серной кислотой. При длительном хранении в концентрированной азотной кислоте хром покрывается очень плотной оксидной пленкой (пассивируется), и перестает реагировать с разбавленными кислотами.

Молибден и вольфрам не растворяются в кислотах-неокислителях, несмотря на тот факт, что эти металлы стоят левее водорода в ряду напряжений металлов.

Смесь концентрированных азотной и плавиковой кислот переводит вольфрам и молибден в раствор:

W+8HF+2HNO3 = H2WF8+2NO↑+4H2O

Молибден, в отличие от вольфрама, взаимодействует с горячими концентрированными растворами азотной и серной кислоты и в царской водке.

Металлы 6-й группы не взаимодействуют с щелочами, но растворяются в их расплавах в присутствии окислителей:

Mo+3KNO3+2KOH = K2MoO4+3KNO2+H2O

Мелкоизмельченные порошки металлов 6-й группы при нагревании до 900°C реагируют с водяным паром, содержащимся в воздухе, образуя соответствующие оксиды:

2Cr+3H2O → Cr2O3+3H2

При высоких температурах металлы 6-й группы реагируют с неметаллами, при этом, молибден и вольфрам, как правило, окисляются до степени окисления +6, а хром - до +3.

В атмосфере фторида хром превращается в трифторид CrF3, молибден и вольфрам - в высшие фториды MoF6, WF6. При хлорировании образуются CrCl3, MoCl5, WCl6.

С серой элементы 6-й группы окисляются до сульфидов (Cr2S3) и дисульфидов (MoS2, WS2).

С углеродом и азотом хром, молибден и вольфрам образуют жаропрочные и очень твердые соединения: карбиды (Cr2C, MoC...) и нитриды (Cr2N, Mo5N2, WN...).

Гидриды металлов 6-й группы являются неустойчивыми соединениями и образуются при очень высоком давлении водорода. Но, в то же время, водород очень хорошо растворяется в хроме (250:1).

Получение хрома

Важнейшим промышленным минералом для получения хрома является хромистый железняк FeCr2O4, в котором хром связан с железом, но в большинстве случаев нет необходимости разделять железо и хром, поскольку, сплав феррохром подходит для решения многих промышленных задач.

Сплав феррохром получают в процессе восстановления хромистого железняка в электрических печах при высокой температуре:

FeCr2O4+4C = Fe+2Cr+4CO↑

Феррохром с низким содержанием углерода получают, используя в качестве восстановителя кремний.

Чистый хром получают восстанавливая оксид хрома (III) алюминием или кремнием:

Cr2O3+2Al = 2Cr+Al2O3

2Cr2O3+3Si = 4Cr+3SiO2

Алюмотермический способ получения хрома:

- тигель шихтуют предварительно подогретыми оксидом хрома (III) и алюминиевым порошком;

- поскольку, количества теплоты, выделяемой в процессе восстановления оксида Cr2O3 алюминием, недостаточно для самопроизвольного протекания процесса, в тигель добавляют окислитель, в качестве которого используют дихромат калия, пероксид бария или хромовый ангидрид;

- загруженную смесь поджигают, и на выходе реакции получают хром чистоты 97-99%, в зависимости от чистоты загруженной шихты.

Оксид хрома (Cr2O3) получают из хромистого железняка, подвергая его окислительному оплавлению в щелочной среде, после чего, получившийся хромат натрия обрабатывают серной кислотой или углекислым газом (в автоклавах при давлении 7-15 атмосфер):

4FeCr2O4+8Na2CO3+7O2 = 8Na2CrO4+2Fe2O3+8CO2↑

2Na2CrO4+2H2SO4 = Na2Cr2O7+2NaHSO4+H2O

или

2Na2CrO4+H2O+2CO2 = Na2Cr2O7+2NaHCO3

Получившийся бихромат натрия подвергают обезвоживанию, после чего восстанавливают серой или углем:

Na2Cr2O7+2C = Cr2O3+Na2CO3+CO↑

Сверхчистый хром получают промышленным электролизом концентрированного водного раствора оксида хрома CrO3(VI) в серной кислоте, при этом хром (99% чистоты) выделяется на алюминиевом катоде. Дальнейшая очистка полученного хрома от примесей азота и кислорода производится нагреванием металла в среде водорода при температуре 1500°C или перегонкой в глубоком вакууме.

Тонкие пленки хрома получают электролитическим способом, что используется в гальванопластике.

Применение хрома

Хром нашел широчайшее применение в народном хозяйстве. Современная мировая промышленность производит порядка 700 тысяч тонн хрома в год.

- хром широко применяют в производстве нержавеющих сталей (18% хрома и 8% никеля);

- феррохром с низким содержанием углерода используют в производстве хромовых сталей, обладающих высокой прочностью;

- из сталей, легированных хромом, изготавливают пружины, рессоры, подшипники, различные инструменты;

- хром используют в коррозионно-стойких покрытиях (хромирование изделий), увеличивающих срок эксплуатации и усиливающих износостойкость деталей машин и инструментов;

- хромирование с подслоем меди и никеля не только улучшает износостойкие качества изделия. но и придает красивый эстетический вид;

- хромовые покрытия обладают очень высокой отражательной способностью, уступая в этом компоненте только серебряным и алюминиевым покрытиям, поэтому, их широко используют в производстве зеркал и прожекторов.

- нихром (сплав никеля с хромом 20%) обладает высоким сопротивлением, поэтому, сильно нагревается при прохождении через них тока - из нихрома изготавливают различные нагревательные элементы;

- нихром, легированный кобальтом и молибденом, является очень жаростойким материалом - из таких сплавов изготавливают лопатки газовых турбин;

- хром, никель и молибден входят в состав металлокерамических изделий, из которых делают зубные протезы;

- различные соединения хрома используют в качестве разноцветных пигментов: зеленых, желтых и оранжевых;

- некоторые хроматы и дихроматы используются в качестве ингибиторов коррозии, как средства сохранения древесины, в качестве фунгицидов, катализаторов.

Получение молибдена

Главным минералом, содержащим молибден, является молибденит. Руду предварительно обогащают флотационным методом, а затем обжигают (900-1000°C), после чего, образовавшийся оксид отгоняют, проводят дополнительное очищение возгонкой или растворяют в водном растворе аммиака:

2MoS+7O2 → 2MoO3↑+4SO2↑

7MoO3+6NH3+3H2O = (NH4)6Mo7O24

Получившийся оксид подвергают перекристаллизации с последующим разложением на воздухе, и только после этого, подготовленный оксид восстанавливают водородом до порошкообразного металла, который прессуют, а затем сплавляют в инертной атмосфере дуговой печи (1000°C) или делают слиток методами порошковой металлургии - холодных прессованием из тонких порошков формуется изделие, которое затем подвергается высокотемпературной обработке:

MoO3+3H2 → Mo+3H2O↑

Этапы технологического процесса метода порошковой металлургии:

- Формование изделия осуществляют холодным прессованием под высоким давлением (до 1000 Мпа) в металлических формах - порошок молибдена формуют в стальных пресс-формах;

- Формованное изделие подвергают спеканию при температуре в 70-90% от температуры плавления спекаемого спрессованного металлического порошка - предварительное спекание молибдена проводят при температуре 1000-1200°C;

- Процесс спекания осуществляют в инертной среде или в вакууме, дабы избежать окисления - молибденовые штабики нагревают в водородной среде при температуре 2200-2400°C;

- Получившийся молибденовый слиток подвергают ковке.

Применение молибдена

- молибден, как и хром, нашел широкое применение в металлургии в качестве разнообразных легирующих добавок, которые идут на создание твердых, износостойких, жаропрочных конструкционных сплавов;

- молибден обладает идентичным коэффициентом термического расширения с некоторыми сортами стекла (молибденовое стекло), поэтому, из молибдена изготавливают вводные электроды в стеклянные электровакуумные приборы и мощные источники света;

- поскольку, молибден обладает относительно малым сечением захвата тепловых нейтронов, его применяют, как конструкционный материал в ядерных реакторах;

- из молибденовых материалов, легированных титаном, ниобием, цирконием, вольфрамом, изготавливают различные детали авиационной техники, газовых турбин, элементы двигателей.

Получение вальфрама

Важнейшими природными минералами для получения вольфрама являются шеелит (CaWO4) и вольфрамит (FeWO4). Вольфрам получают из его оксида WO3, - руду подвергают предварительному обогащению методом флотации, после чего проводят ее щелочное (или кислотное) вскрытие, разлагая (200°C) концентрат содовым раствором в автоклавах при высоком давлении:

CaWO4+NaCO3 → Na2WO4+CaCO3↓

Также вольфрамовые концентраты получают термическим разложением в крепком растворе едкого натра или спекая с содой при высокой температуре (800°C-900°C):

CaWO4+NaCO3 → Na2WO4+CO2↑+CaO

Получаемый вольфрамат натрия выщелачивается водой, после чего, получившийся раствор подкисляется с целью осаждения вольфрамовой кислоты:

Na2WO4+2HCl = H2WO4↓+2NaCl

Вольфрамовую кислоту можно получить также кислотным вскрытием:

CaWO4+2HCl = H2WO4↓+CaCl2

Кислотный осадок подвергается фильтрации и обезвоживанию, после чего получившийся оксид восстанавливается водородом (850°C):

H2WO4 → WO3+H2O

WO3+3H2 → W+3H2O

Сверхчистый вольфрам получают из оксида, подвергаемого предварительной очистке растворением в аммиаке, с последующей кристаллизацией паравольфрамата аммония и его разложением.

Электрические вольфрамовые нити для ламп накаливания получают из пластичных вольфрамовых штабиков, которые изготавливают методом порошковой металлургии, описанный выше - порошкообразный вольфрам, получаемый восстановлением оксида, прессуется и спекается в штабики в водородной среде при температуре 1400°C, после чего такие спрессованные штабики разогреваются до 3000°C путем пропускания через них электрического тока, в результате вольфрамовая заготовка приобретает высокую пластичность.

Электронно-лучевой плавкой в вакууме (3000-3500°C) получают крупнокристаллические слитки вольфрама и молибдена.

Применение вольфрама

- все знают, что из вольфрама изготовлены нити накаливания электрических лампочек;

- также вольфрамовые нити используются в катодах радиоламп и рентгеновских трубках;

- сплавы, легированные вольфрамом, обладают высокой твердостью, износостойкостью и жаропрочностью;

- сталь, содержащая 20% вольфрама, обладает способностью самозакаливаться - из таких сталей изготавливают лезвия режущих инструментов;

- введение 10% вольфрама в никель, повышает его коррозионную устойчивость в 12 раз;

- вольфрамовые термопары могут измерять температуру до 3000°C.